仕様書（コック帽）

１　被服名

コック帽

２　生地

生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

| メーカー名 |  |  | ユニチカ | 日清紡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | 綿葛城 正９Ａ | 葛城 ４２０２０ |  |
| 混紡率 （％） |  |  | 綿１００％ | 綿１００％ |  |
| 糸番手 |  | 経 | ２０／１ | ２０／１ |  |
|  |  | 緯 | ２０／１ | ２０／1 |  |
| 密度 （吋間） |  | 経 | １０６本（生機） | １０８本（生機） |  |
|  |  | 緯 | ５０本（生機） | ５８本（生機） |  |
| 巾×長さ（㎝×ｍ） |  |  | １１４×１００ |  |  |
| 重量 （g／㎡） |  |  | ２２０ |  |  |
| 引張強力 （㎏） |  | 経 | １２２．７ | １１０．４ |  |
|  |  | 緯 | ７３．３ | ５３．５ |  |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | １８２０ | １７００ |  |
|  |  | 緯 | １８００ | １３５０ |  |
| 収縮率 （％） |  | 経 | ０．８ | ２．２ |  |
|  |  | 緯 | ４．３ | ２．６ |  |
| 引張伸度 （％） |  | 経 | １０．５ |  |  |
|  |  | 緯 | １６．６ |  |  |
| 色相 |  |  | 指定色（晒） | 指定色（晒） |  |
| 堅牢度 | 耐光 |  | ４級以上 | ４級以上 |  |
|  | 洗濯 |  | ４級以上 | ４級以上 |  |
|  | 摩擦 |  | ４級以上 | ４級以上 |  |
|  | 汚染 |  | ４級以上 | ４級以上 |  |

３　サイズ

号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

＜号数表＞

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

４　納品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に号数を必ず明記すること。

別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

必ず給与課と協議すること。

５　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた場合等は，給与課の指示に従うこと。