仕様書総括表

１　被服名

作業上衣（男）

２　生地

生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

| メーカー名 |  |  | ユニチカ | クラレ | 帝人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | エステルツイル ５９１９ | ツイル ＫＮ６４７０ | ツイル Ｔ１５５０ |
| 混紡率 （％） |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |
| 糸番手 |  | 経 | ４５／２ | ４５／２ | ４５／２ |
|  |  | 緯 | ４５／２ | ４５／２ | ４５／２ |
| 密度 （吋間） |  | 経 | １３０本（生機） | １３０本（生機） | １３１本（生機） |
|  |  | 緯 | ５４本（生機） | ６０本（生機） | ６０本（生機） |
| 巾×長さ（㎝×ｍ） |  |  | １１４×５５ |  |  |
| 重量 （g／㎡） |  |  | ２０９ | ２２１．９ | ２０６．３ |
| 引張強力 （㎏） |  | 経 | １６７ | １７０ | １７７ |
|  |  | 緯 | ６６ | ７９．７ | ７０．７ |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | ４０８９ | ３５８３ | ４４００ |
|  |  | 緯 | ２５１５ | ２７５０ | ３５００ |
| 収縮率 （％） |  | 経 | １．８ | １．９ | １．５ |
|  |  | 緯 | ０．８ | ０．３ | ０．５ |
| 引張伸度 （％） |  | 経 |  |  | ２１．４ |
|  |  | 緯 |  |  | １４．２ |
| 色相 |  |  | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） |
| 堅牢度 | 耐光 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 洗濯 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 摩擦 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 汚染 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |

| メーカー名 |  |  | 東洋紡 | 日清紡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | Ｓ７８８８ | ６０Ｔ３１９００ ツイル |
| 混紡率 （％） |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |
| 糸番手 |  | 経 | ４５／２ | ４５／２ |
|  |  | 緯 | ４５／２ | ４５／２ |
| 密度 （吋間） |  | 経 | １３１本（生機） | １２７本（生機） |
|  |  | 緯 | ６０本（生機） | ５２本（生機） |
| 巾×長さ（㎝×ｍ） |  |  | １１４×５０ | １５３×５５ |
| 重量 （g／㎡） |  |  |  |  |
| 引張強力 （㎏） |  | 経 | １１５ | １７４ |
|  |  | 緯 | ５０ | ７２．８ |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | ３８００ | ２７５０ |
|  |  | 緯 | ３２００ | １７４０ |
| 収縮率 （％） |  | 経 | １．７ | ０．９ |
|  |  | 緯 | １．０ | ０．３ |
| 引張伸度 （％） |  | 経 | ３２ | １９．８ |
|  |  | 緯 | １９ | １６．９ |
| 色相 |  |  | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） |
| 堅牢度 | 耐光 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 洗濯 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 摩擦 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 汚染 |  | ４級以上 | ４級以上 |

３　縫製

別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　上衣類・ズボン類については，１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，

袋の表に号数を必ず明記すること。

帽子類のうちサイズがある物品については，サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に

号数を必ず明記すること。

別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品する

こととするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

必ず給与課と協議すること。

６　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書

１　品名

作業上衣（男）

２　型式

ジャンバー型，比翼式，長袖

３　使用素材

| 表地 | 仕様書総括表のとおり |
| --- | --- |
| 裏地 | 仕様書総括表のとおり |
| 袋地 | 仕様書総括表のとおり |
| 芯地 | 不織布芯 |
| 縫糸 | 綿糸，同糸色 ５０番 |
| ボタン | 尿素，ベージュ，大２０㎜，小１５㎜ |
| ファスナー | Ｙ・Ｋ・Ｋ．金属ファスナー，１２㎝ |

４　縫製

| 前身 | 衿 | テーラー衿、不織布芯を入れる。 |
| --- | --- | --- |
|  | 胸ポケット | 左胸１個切ポケット，両玉縁，ファスナー止め，口巾１２㎝，深さ１５㎝とする。ポケット生地は表地を使用。 |
|  | 腰ポケット | 左右各１個斜め切ポケット。片玉縁（巾１㎝）。口巾１４．５㎝・深さ高い部分で１８㎝・低い部分で１２㎝（標準寸法）。ポケット裏は表地と共生地を使用し，脇及び見返し裏に縫い込み。 |
|  | 身返し | 見返し巾：上部第一ボタンで８㎝以上，下部袖で６㎝以上，ベルトではさむ。 |
|  | 裾 | ベルト付き，巾５㎝，上部１条，下部１条の飾縫い６㎜をつける。 |
|  | 身頃 | 前面比翼式５個ボタン止め（袖ボタンは逆付け隠しボタン）。ボタン穴は機械穴 |
| 後身 | 背 | 一枚背 |
|  | 背裏 | 表生地と共生地，背中央で巾１０㎝以上 |
| 袖 | 袖型 | １枚袖、長袖。 |
|  | 袖口 | カフス式ボタン１個止め，カフス巾５．５㎝・カフス裂き９㎝・２本タックをとる。 |
| 縫い方 | 肩山 | 片倒し１条ステッチ。 |
|  | アームホール | ２本ステッチ。 |
|  | 脇 | ２本ステッチ。 |
|  | 裾 | 本縫い。 |
| 飾り縫い |  | 裾ベルト端より６㎜の飾縫い 衿：見返し端，カフス端は６㎜の飾縫い |
| 縫い目数 |  | 地縫い，飾縫い共２．５㎝間に１０針以上。 |
| 片布 |  | 胸裏に縫いつける。 |
| えりつり |  | 共生地で衿は中央につける。 |
| 号数表示 |  | 衿つりの部分に縫い付ける。 |
| 洗濯表示 |  | 片布の下部に表示する。 |

５　サイズ

（単位：㎝）

|  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着丈 | ６２ | ６２ | ６４ | ６４ | ６６ | ６６ | ６８ | ７０ |
| 胸囲 | １０２ | １０５ | １０８ | １１１ | １１４ | １１７ | １２０ | １２３ |
| 肩幅 | ４２ | ４２ | ４４ | ４４ | ４６ | ４８ | ５０ | ５２ |
| 袖丈 | ５２ | ５４ | ５６ | ５６ | ５８ | ５８ | ６０ | ６０ |

- 上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

下図のとおり

７　その他

本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課の指示に従うこととする。