仕様書総括表

１　物件名

作業ズボン（男）

２　生地

生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

| メーカー名 |  |  | ユニチカ | クラレ | 帝人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | エステルツイル ５９１９ | ツイル ＫＮ６４７０ | ツイル Ｔ１５５０ |
| 混紡率 （％） |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |
| 糸番手 |  | 経 | ４５／２ | ４５／２ | ４５／２ |
|  |  | 緯 | ４５／２ | ４５／２ | ４５／２ |
| 密度 （吋間） |  | 経 | １３０本（生機） | １３０本（生機） | １３１本（生機） |
|  |  | 緯 | ５４本（生機） | ６０本（生機） | ６０本（生機） |
| 巾×長さ（㎝×ｍ） |  |  | １１４×５５ |  |  |
| 重量 （g／㎡） |  |  | ２０９ | ２２１．９ | ２０６．３ |
| 引張強力 （㎏） |  | 経 | １６７ | １７０ | １７７ |
|  |  | 緯 | ６６ | ７９．７ | ７０．７ |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | ４０８９ | ３５８３ | ４４００ |
|  |  | 緯 | ２５１５ | ２７５０ | ３５００ |
| 収縮率 （％） |  | 経 | １．８ | １．９ | １．５ |
|  |  | 緯 | ０．８ | ０．３ | ０．５ |
| 引張伸度 （％） |  | 経 |  |  | ２１．４ |
|  |  | 緯 |  |  | １４．２ |
| 色相 |  |  | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） |
| 堅牢度 | 耐光 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 洗濯 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 摩擦 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 汚染 |  | ４級以上 | ４級以上 | ４級以上 |

| メーカー名 |  |  | 東洋紡 | 日清紡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | Ｓ７８８８ | ６０Ｔ３１９００ ツイル |
| 混紡率 （％） |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |
| 糸番手 |  | 経 | ４５／２ | ４５／２ |
|  |  | 緯 | ４５／２ | ４５／２ |
| 密度 （吋間） |  | 経 | １３１本（生機） | １２７本（生機） |
|  |  | 緯 | ６０本（生機） | ５２本（生機） |
| 巾×長さ（㎝×ｍ） |  |  | １１４×５０ | １５３×５５ |
| 重量 （g／㎡） |  |  |  |  |
| 引張強力 （㎏） |  | 経 | １１５ | １７４ |
|  |  | 緯 | ５０ | ７２．８ |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | ３８００ | ２７５０ |
|  |  | 緯 | ３２００ | １７４０ |
| 収縮率 （％） |  | 経 | １．７ | ０．９ |
|  |  | 緯 | １．０ | ０．３ |
| 引張伸度 （％） |  | 経 | ３２ | １９．８ |
|  |  | 緯 | １９ | １６．９ |
| 色相 |  |  | 指定色（ベージュ） | 指定色（ベージュ） |
| 堅牢度 | 耐光 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 洗濯 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 摩擦 |  | ４級以上 | ４級以上 |
|  | 汚染 |  | ４級以上 | ４級以上 |

３　縫製

別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　上衣類・ズボン類については，１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，

袋の表に号数を必ず明記すること。

帽子類のうちサイズがある物品については，サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に

号数を必ず明記すること。

別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品する

こととするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

必ず給与課と協議すること。

６　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書

１　品名

作業ズボン（男）

２　型式

裾シングル，前ファスナー

３　使用素材

| 表地 | 仕様書総括表のとおり |
| --- | --- |
| 袋地 | １２０本細布以上 |
| 腰裏 | 表地と共生地 |
| シック | １２０本細布以上 |
| 縫糸 | 綿糸，同糸色 ５０番 |
| ボタン | 尿素，ベージュ，１５㎜ |
| ファスナー | 金属ファスナー |

４　縫製

| 表 |  | ４㎝下りのところにステッチをかける |
| --- | --- | --- |
| 裏 |  | 巾４㎝以上 |
| ループ |  | ７本，巾８㎜～１㎝，長さ５㎝ ループ上下ともカンヌキ止め ループ付けは１㎝下り |
| タック |  | ワンタック，インタック |
| 前立 |  | 比翼仕立，ファスナー止め（逆付け） 裏は共生地を使用 裁ち目の始末はオーバーロック仕上げ |
| 天狗 |  | ファスナー止め，上部１個ボタン穴をつける 裏は共生地を使用 |
| シック |  | 巾２．５㎝，長さ１０㎝ |
| 裾 |  | シングル，折り返し３㎝以上 |
| 脇ポケット |  | 斜め曲線ポケット，左右各１個，口巾１５㎝ 深さ下カンヌキ止めより１３㎝ |
| 後ポケット |  | 切ポケット，片玉縁（玉縁巾１㎝），左右各１個，左のみ打抜きボタン止め，口巾１４㎝・深さ１８㎝（標準寸法） |
| 縫い方 | 脇 | ２本針 |
|  | 内股 | ２本針 |
| 飾縫い |  | なし |
| 縫い目数 |  | ２．５㎝間に１０針以上 |
| 片布 |  | 左ポケット袋布に縫いつけ |
| 号数表示 |  | 右脇ポケット上部に縫い込み |
| 洗濯アイロン表示 |  | 片布の下に縫いつけ |

５　サイズ

（単位：㎝）

|  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総丈 | ９３ | ９５ | ９７ | １００ | １０４ | １０２ | １０５ | １０８ |
| 股下 | ６６ | ６８ | ７０ | ７２ | ７４ | ７０ | ７０ | ７２ |
| 腰囲 | ７６ | ７８ | ８０ | ８３ | ８６ | ９０ | ９７ | １０４ |
| 渡巾 | ３０ | ３１ | ３２ | ３２ | ３３ | ３４ | ３５ | ３６ |
| 裾巾 | ２１ | ２１ | ２２ | ２２ | ２２ | ２２ | ２３ | ２３ |

- 上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

下図のとおり

７　その他

本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課の指示に従うこと。