仕様書総括表

１　品名

作業上衣（半建），作業上衣（半建女）

２　生地

生地は次のいずれか又は同等品以上とし，染色後の生地見本（10cm四方以上）、品質証明書及び出荷引受書を提出すること。ただし，同等品申請時に品質証明書を提出している場合は，品質証明書については再提出不要とする。

なお，色相については，標準色を一般財団法人カケンテストセンターNo.OS-20-039746-3として登録しているので，それを用いることとし，行財政局人事部給与課（以下「給与課」という。）の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議をすること。

| メーカー名 |  |  |  | ＴＯＹＯＢＯ | ユニチカ |  | 帝 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  |  | バーバーリー ＥＫ８４４５８ | ユニエコロ バーバーリー Ｅ５５０３９ |  | エコバーバーリー Ｔ９０６１ |  |
| 混紡率（％） |  |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ | ポリエステル ６４ 綿 ３５ その他 １ |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |  |
| 糸番手 |  |  | 経 | ３４／１ | ３４／１ |  | ３３／１ |  |
|  |  |  | 緯 | ３４／１ | ３４／１ |  | ３３／１ |  |
| 密度（吋間） |  |  | 経 | １２６本 | １３２本 |  | １３６本 |  |
|  |  |  | 緯 | ６６本 | ６３本 |  | ６６本 |  |
| 巾×長さ（㎝×m） |  |  |  | １５０×５０ | １５３×５０ |  | １５０×５０ |  |
| 重量（ｇ/㎡） |  |  |  | １５０ | １５６ |  | １４０ |  |
| 引張強力（㎏） |  |  | 経 | ８０ | ５０ |  | ７８ |  |
|  |  |  | 緯 | ３９ | ２５ |  | ３５ |  |
| 引裂強力（ｇ） |  |  | 経 | １７００ | １２００ |  | １５００ |  |
|  |  |  | 緯 | １３００ | １０００ |  | １２００ |  |
| 収縮率（%） |  |  | 経 | 3．０以内 | ３．０以内 |  | １．２以内 |  |
|  |  |  | 緯 | 3．０以内 | ３．０以内 |  | ０．８以内 |  |
| 引張伸度（%） |  |  | 経 | １５．０以内 | １０．０以上 |  | ２０．０以内 |  |
|  |  |  | 緯 | １５．０以内 | １０．０以上 |  | １２．０以内 |  |
| 色 相 （試験方法 JIS Z 8721） |  | 色相（H） |  | ６．０Ｇ | ６．０Ｇ |  | ６．０Ｇ |  |
|  |  | 明度（V） |  | ６．０ | ６．０ |  | ６．０ |  |
|  |  | 彩度（C） |  | １．７ | １．７ |  | １．７ |  |
| 色 差 （試験方法JIS Z 8721） |  |  |  | 標準色に対し色差△Ｅ＊ａｂ０．７以内であること |  |  |  |  |
| 堅牢度 |  |  | 耐光 | ４級以上 | ４級以上 |  | ４級以上 |  |
|  |  |  | 洗濯 | ４級以上 | ４級以上 |  | ４級以上 |  |
|  |  |  | 摩擦 | ４級以上 | ４級以上 |  | ４級以上 |  |
|  |  |  | 汚染 | ４級以上 | ４級以上 |  | ４級以上 |  |
| エコマーク |  |  |  | （財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること （エコマーク商品類型№１０３：再生ＰＥＴ樹脂を使用した衣服） |  |  |  |  |
| メーカー名 |  |  |  | クラボウ |  |  |  |  |
| 品名・品番等 |  |  |  | ソフトバーバーリー ＡＦＴ８５３２ |  |  |  |  |
| 混紡率（％） |  |  |  | ポリエステル ６５ 綿 ３５ |  |  |  |  |
| 糸番手 |  |  | 経 | ３４／１ |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | ３４／１ |  |  |  |  |
| 密度（吋間） |  |  | 経 | １２６本 |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | ６６本 |  |  |  |  |
| 巾×長さ（㎝×m） |  |  |  | １５０×５０ |  |  |  |  |
| 重量（ｇ×㎡） |  |  |  | １５０ |  |  |  |  |
| 引張強力（㎏） |  |  | 経 | ８０ |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | ３５ |  |  |  |  |
| 引裂強力（ｇ） |  |  | 経 | ２０００ |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | １５００ |  |  |  |  |
| 収縮率（%） |  |  | 経 | ２．０以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | ２．０以内 |  |  |  |  |
| 引張伸度（%） |  |  | 経 | １５．０以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 緯 | １０．０以内 |  |  |  |  |
| 色 相 | 色相（H） |  |  | ６．０Ｇ |  |  |  |  |
|  | 明度（V） |  |  | ６．０ |  |  |  |  |
|  | 彩度（C） |  |  | １．７ |  |  |  |  |
| 色 差 （試験方法JIS Z 8721） |  |  |  | 標準色に対し色差 △Ｅ＊ａｂ０．７以内であること |  |  |  |  |
| 堅牢度 |  |  | 耐光 | ４級以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 洗濯 | ４級以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 摩擦 | ４級以上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 汚染 | ４級以上 |  |  |  |  |
| エコマーク |  |  |  | （財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること （エコマーク商品類型№１０３：再生ＰＥＴ樹脂を使用した衣服） |  |  |  |  |

※　生地は同等品以上を認める。同等品の場合は，見本品及び品質証明書，色相に関する報告書を同等品報告書に添付すること。

３　縫　製

別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

別添仕様書に基づき，サイズ表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者については，採寸のうえ縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任を持って対処すること。

５　納　品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　１着を１枚の袋に入れ，サイズが判断できるように，必ず袋の表に明記すること。

別寸者の物品については，所属名及び氏名を明記すること。

以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

⑶　各物品とも給与課指示どおり所属別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，所属名，物品名，サイズ別数量を明記すること。

６　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合は，給与課の指示に従うこと。

仕　様　書

１　品名

作業上衣（半建），作業上衣（半建女）

２　型式

開襟衿シャツ型，半袖

３　使用素材

| 表生地 | 仕様書総括表のとおり |
| --- | --- |
| 裏地 | なし |
| 袋地 | なし |
| 芯地 | 不織布芯 |
| 縫糸 | 本縫：５０番テトロン糸 地縫：５０番テトロン糸 カン縫：５０番テトロン糸 |
| ボタン | 尿素 アースグリーン１５㎜ |

４　縫製

| 前身 | 衿 | 開襟衿小開き型，芯入り，ステッチなし |
| --- | --- | --- |
|  | 胸ポケット | 左右各１個アウトポケット，フラップ付き，口幅１２㎝、深さ１７㎝とし左ポケットのみ幅２．５㎝のペンセクションを付ける。 |
|  | 腰ポケット | なし |
|  | 身返し | アウトボタン４個止め，ボタン穴は縦穴，ねむり穴 見返し裏幅は上部（第一ボタン）で８㎝以上，下部（裾）で７㎝以上，芯は第一から第二ボタンの中頃まで入れる。 |
|  | 裾 | 折り返し２㎝のステッチ掛け |
| 後 身 | 背 | 背中央で７㎝～８㎝のヨークを付ける。ヨークから下に向けて左右各１本のダーツを付ける。ダーツの深さは１㎝以上 |
|  | 背裏 | 表生地と共生地で縫い付ける ヨーク幅背中央で７～８㎝ |
| 袖 | 袖型 | １枚袖，半袖 |
|  | 袖口 | 折り返し２㎝のステッチ掛け |
| 縫い方 | 肩山 | 片倒し１本押さえ |
|  | アームホール | オーバーロック縫い |
|  | 脇 | オーバーロック縫い |
|  | 裾 | 本縫い |
| 飾り縫い |  | なし |
| 縫い目数 |  | ２．５㎝間に１０針以上 |
| 片布 |  | 左胸ポケット裏に縫い付ける |
| えりつり |  | 共生地で衿付け中央に縫い付ける |
| 号数表示 |  | 衿つりの部分に縫い付ける |
| 洗濯表示 |  | 片布の下部に表示する |

５　サイズ

⑴　男性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位cm）

|  | Ｓ | Ｍ | Ｌ | ＬＬ | ３Ｌ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着 丈 | ６６ | ６８ | ７０ | ７３ | ７６ |
| 胸 囲 | １００ | １０６ | １１１ | １１９ | １２６ |
| 肩 幅 | ４２ | ４５ | ４７ | ４９ | ５２ |
| 袖 丈 | ２２ | ２３ | ２４ | ２５ | ２６ |

⑵　女性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位cm）

|  | Ｓ | Ｍ | Ｌ | ＬＬ | ３Ｌ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着 丈 | ６４ | ６６ | ６８ | ７０ | ７２ |
| バスト | ９８ | １０２ | １０６ | １１０ | １１４ |
| 肩 幅 | ３９ | ４１ | ４３ | ４５ | ４７ |
| 袖 丈 | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |

※打合せは，右を上とする。

※上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

別紙のとおり

７　その他

本仕様書に定めない事項については、給与課の指示を受ける。

（別紙）

市略章（上下20㎜）を指定色（オレンジ）で左胸ポケット上部に雨蓋上部より10㎜上に刺繍で入れる。

京都市略章

後身頃ヨーク切替部の30mm下に「KYOTO CITY」の文字（5cm角の角ゴシック体）をアーチ形で指定色（オレンジ）にてシルクプリントで印刷する。