仕様書総括表

- 品名

作業上衣（清夏）

- 生地

生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

なお，色相については，行財政局人事部給与課（以下「給与課」という）の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

| メーカー名 |  |  | ユニチカ | クラレ | 日清紡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名・品番等 |  |  | パルパーバーバリー 複重層糸使用 Ｐ5100－Ａ | スパルコット バーバリ 複重層糸使用 2430 | ＳＴディオナ バーバリ 複重層糸使用 ＳＷ40300 |
| 混紡率（％） |  |  | ポリエステル 30 綿 70 | ポリエステル 25 綿 75 | ポリエステル 20 綿 80 |
| 糸番手 |  | 経 | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
|  |  | 緯 | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
| 密度 （吋間） |  | 経 | 123本（生機） | 122本（生機） | 125本（生機） |
|  |  | 緯 | 56本（生機） | 63本（生機） | 65本（生機） |
| 巾×長さ |  |  | 114×100 | 114×50 | 114×50 |
| 重量（ｇ/m２） |  |  | 130 | 186.6 | 180 |
| 引張強力 （Kg） |  | 経 | 65 | 102 | 93.5 |
|  |  | 緯 | 27 | 51 | 32.3 |
| 引裂強力 （ｇ） |  | 経 | 2150 | 1900 | 2190 |
|  |  | 緯 | 1575 | 1700 | 1640 |
| 収縮率 （％） |  | 経 | 1.5以内 | 1.8以内 | 0.2以内 |
|  |  | 緯 | 1.3以内 | 0.4以内 | 0.4以内 |
| 引張伸度 （％） |  | 経 | 10.0以上 | 10.0以上 | 14.7 |
|  |  | 緯 | 10.0以上 | 10.0以上 | 15.1 |
| 色相 |  |  | 指定色（紺） | 指定色（紺） | 指定色（紺） |
| 堅牢度 | 耐光 |  | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 |
|  | 洗濯 |  | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 |
|  | 摩擦 |  | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 |
|  | 汚染 |  | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 |

※同等品の場合は，見本品及び品質保証証明書を同等品報告書に添付すること。

３．縫製

別添仕様書に基づき，縫製を行うこと。

４．サイズ

別添仕様書に基づき，サイズ表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，

職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直しが生じた場合は，速やかに責任を持って対処すること。

５．納品

（１）納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

（２）1着を1枚の袋に入れ，サイズが判別できるように，袋の表に明記すること。別寸者の物品については，所属名及び氏名を明記すること。

以上の方法によらない場合は給与課の指示に従うこと。

（３）各物品とも給与課指示どおり所属別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，所属名，物品名，サイズ別数量を明記すること。

６．その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこ

とする。またこの総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他

不明な点が生じた場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書

- 品名

作業上位（清夏）

- 型式

開襟衿ジャンパー型，長袖

- 使用素材

| 表生地 | 仕様書総括表のとおり |
| --- | --- |
| 裏地 | なし |
| 袋地 | なし |
| 芯地 | 不織布芯 |
| 縫糸 | 本縫い：50番ポリエステル糸 地縫い：50番ポリエステル糸 カン縫い：50番ポリエステル糸 |
| ボタン | 尿素 紺色（表生地と同系色） 15mm |

- 縫製

| 前身 | 衿 | 開襟衿小開き型。 |
| --- | --- | --- |
|  | 胸ポケット | 左右各1個貼り付けポケット，中央で巾着型フラップ付き，フラップの奥にループを付けボタン止めとする。口幅13cm，深さ16cmとし，左ポケットのみ幅3cmのペンセクションを付ける。 |
|  | 腰ポケット | なし |
|  | 見返し | 見返し裏の上部で8cm以上，下部で6cm以上とし， 芯は第一ボタンと第二ボタンの中頃まで入れる。 |
|  | すそ | ベルト付きとし，ベルト幅は5cmで上部二条，下部一条の飾り縫いを付ける。打合せ部分はボタン1個で止める。 |
|  | 前身頃 | アウトボタン止めとし，見返し4個（縦穴・ねむり穴）ベルト部分1個（横穴・ねむり穴）合計5個のボタン止め。 |
| 後身 | 背 | 肩山から32cm(標準)のノーホークを折返し部分で2.5cm以上つける。 |
|  | 背裏 | なし |
| 裾 | 袖型 | 1枚袖，長袖，カフス付けの部分で3本のタックをと る。 |
|  | 袖口 | カフス式ボタン1個止め |
| 縫い方 | 肩山 | オーバーロック縫い |
|  | アームホール | オーバーロック縫い |
|  | 脇 | オーバーロック縫い |
|  | すそ | 本縫い |
| 飾り縫い |  | 衿，前立て，各々0.7cm |
| 縫い目数 |  | 2.5cm間に10針以上 |
| 片布 |  | 左ポケット裏に縫い付ける。 |
| 衿吊 |  | 共生地で衿付け中央に縫い付ける。 |
| 号数表示 |  | 衿吊部分に縫い付ける。 |
| 洗濯表示 |  | 片布の下部に表示する。 |

- サイズ

|  | S | M | L | LL | 3L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 着丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 胸囲 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| 肩幅 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 袖丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

※上記以外のサイズは別寸とする。

- 全体図

下図のとおり

- その他

本仕様書に定めのない事項については，給与課の指示を受ける。