仕様書

１．被服名

ゴム長靴

２．２４ｃｍ未満について

⑴　総則

・　本底，かかと部，胴部，甲部，その他の接合部の密着が良好で，かつ，剥がれ，浮きなどの欠点があってはならない。

・　使用上問題となる傷，亀裂，気泡，異物の混入，その他これらに類する欠点があってはならない。

・　目立って外観を損なうような斑点，汚れ，模様の不鮮明，その他の欠点があってはならない。

⑵　商品仕様

| サイズ | 22.5，23.0cm |
| --- | --- |
| 色 | 黒 |
| 製法 | 加硫ゴム貼付け成型 |

⑶　製品企画

| 部 品 名 | 材 料 規 格 |
| --- | --- |
| 形状 | 別図①の通り |
| 胴ゴム | 加硫ゴム (筒部厚 1.2㍉以上，甲部厚2.2㍉以上，靴底部3.2㍉以上) |
| 本底 | 合成ゴム (ソール部1cm、ヒール部1.5cm以上) |
| 筒裏 | ポリエステル吸汗素材 |
| 履き口 | フィット感を調節できるベルト付 |
| 靴内のソール部 | 軽くてクッション性のあるハニカムソール |
| 靴底意匠 | すべりにくい靴底意匠とする。 |
| バックル | ポリアセタール |
| 個包装 | 商品名，サイズを分かりやすく明記し，1足ごとに紙袋で個包装 |

⑷　長靴の丈寸法

標準仕上がり寸法

交差±10mm(単位cm)

| サイズ | 22.5 | 23.0 | cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 全長 | 360㍉ | 360 | mm |
| 後寸 | 38.0 | 38.5 | cm |

⑸　厚み

ア　天然ゴムの底・胴・甲の厚さは，下記のとおり。

交差±1mm(単位mm)

| 部位別 サイズ | 底部(踏みつけ部) | 底部(踵部) | 胴部 | 甲部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5〜23.0cm | 3.2以上 | 2.6以上 | 1.2以上 | 2.2以上 |

イ　合成ゴムのソール部，ヒール部の厚さは，下記のとおり。

(交差±3mm)

| 部位別 サイズ | ソール部 | ヒール部 |
| --- | --- | --- |
| 22.5〜23.0cm | 10㍉以上 | 15㍉以上 |

⑹　その他

「JIS－S5005　ゴム製軽労働用長靴」に準じた製品とする。

アトム株式会社　隼人　#2500又は同等品以上を認める。同等品の場合は，見本品及び品質証明書を同等品報告書に添付すること。

別図①　　外観図

３．２４ｃｍ以上について

⑴　型式

裏無し大長で，胴上部に履口テープを貼り付ける。

色相は表／黒色とし，裏／トビ色とする。

外底はロール底とし，ヒールはプレス底とする。

⑵　特徴

胴・甲部にＪＩＳ規格（ゴム製労働用長靴）の１．５倍以上の引張強度を有する配合を使用する。

履口テープの色はエコを強調したグリーン色とする。

財団法人日本環境協会の規定に基づき，エコマーク・エコ認定番号を本体・紙袋に表示する。

⑶　品質

ア　外観

製品は形状が均整で，胴・甲・底・その他の貼り合せ部分，または貼り付けの接着が良好で，老化し難い良質の配合ゴムを用いて加硫製造したもの。

また，ＪＩＳ－Ｓ５００５ゴム製労働用長靴の規定に適合するものでなければならない。

イ　厚さ

外底・ヒール・胴・甲の厚さは下記のとおりとする。　　　　　　　　単位：㎜

|  | 底部 |  |  | ヒール |  | 胴 | 甲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ふまず部 | 踏付け主要部 |  | 最薄部 |  |  |  |
|  |  | 山を含まず | 山を含む | 山を含まず | 山を含む |  |  |
| 24.0～28.0 | 2.5以上 | 3.5以上 | 8.0以上 | 13.0以上 | 20.0以上 | 1.2以上 | 2.2以上 |

ウ　標準仕上り寸法　　　　　　単位：㎝

|  | 前丈 | 後丈 |
| --- | --- | --- |
| 24.0～25.0 | 39.5 | 38.0 |
| 25.5～28.0 | 40.5 | 39.0 |

エ　性能

ＪＩＳ－Ｋ６２５１の試験方法により行い，ＪＩＳ－Ｓ５００５によるゴム製労働用長靴の規格（下表）に合格するものであること。

|  |  | 胴及び甲 | 底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引張試験 | 引張強さ （Ｍｐａ） | 12.75以上 | 8.83以上 |
|  | 伸び （％） | 420以上 | 350以上 |

⑷　成形加工

ア　胴ゴム及び甲ゴムは接着が良好であること。

イ　爪先，底周辺は胴ゴムの内側より補強ゴムを貼り付け，その接着は良好であること。

ウ　履口テープの下に指定マーク（製造業者ロゴマーク）を貼ること。

エ　底はロールにより意匠を鮮明に型出ししたものを使用する。

⑸　包装及び荷造り

製品は１足毎サイズを標示した紙袋に入れ，入れ数１０足を外装ダンボールに入れる。

外装ダンボールの見易い箇所（２箇所）に品名・サイズ・入れ数を標示する。

⑹　その他

弘進ゴム実用大長Ｆ型又は同等品以上を認める。同等品の場合は，見本品及び品質証明書を同等品報告書に添付すること。