Ｋ９FＴＫ

15000044

15000045

安全靴仕様書

| 品 名 | ＰＲＭ２１０ブラック踏抜防止板入り |
| --- | --- |

ミ ド リ 安 全 株 式 会 社

適用開始日：2021年3月21日

１．適用範囲

本仕様書は、着用者のつま先保護を目的とした革製安全靴（以下「靴」という）について規定する。

２．種類および種類

靴の製法は、射出成形式製法とし、靴の種類はJIS T 8101：2020（安全靴）に規定する革製（ＣⅠ）の普通作業用（Ｓ）とし、付加的性能として、耐踏抜き性（P）、かかと部の衝撃エネルギー吸収性（Ｅ）、耐滑性（Ｆ2）及び表底の耐燃料油性（BO）を有するものとする。

なお、記号表示は、“ＣⅠ/Ｓ/P2/F2”とする。

３．形  式

靴の形式は、紐タイプ外羽根式短靴とする。 （図－１）

４．各部の名称及び主要材料

各部の名称は、図－１、表－５による。

主要材料は以下による。

４．１　甲　被

甲被は、厚さが均等で、傷などの欠点がなく、牛クロムなめし法により製造し、JIS T 8107：2020（安全靴・作業靴の試験方法）に記載される試験方法によって試験したとき、表－１に適合した牛クロム型押し革を用いる。

表－１

| 項 目 |  | 規 格 | 試 験 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚さ ｍｍ |  | １．５以上 | JIS T 8107：2020 6.1による |
| 銀面割れ | 高さ ｍｍ | ６．０以上 | JIS T 8107：2020 6.4による |
|  | 荷重 Ｎ | １５０以上 |  |

４．２　表　底

表底は、滑り止め効果のある形状を有したクリート付き表底とし、JIS T 8107：2020に記載される試験方法によって試験したとき、表－２に適合した発泡ポリウレタンを用いる。

表－２

| 項 目 |  | 規 格 | 試 験 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引張特性 | 引張強さ Ｎ／ｍｍ2 | ６以上 | JIS T 8107：2020 7.4による |
|  | 伸び ％ | ３００以上 |  |
| 引裂強さ Ｎ／ｍｍ |  | ２５以上 | JIS T 8107：2020 7.3による |
| 耐老化性 | 引張強さの変化 ％ | －２０～＋２０ | JIS T 8107：2020 7.6による |
| 耐燃料油性 | 体積変化率 ％ | －１２～＋１２ | JIS T 8107：2020 7.7による |

４．３　甲縫糸

甲縫糸は、太さ及びより方が均等で、使用目的に適合した合成繊維糸を用いる。

４．４　先しん

先しんは、表面をすべて平滑に仕上げ、へり及び角に丸みを付けたワイド強化樹脂製のものを用いる。

４．５　中　底

中底は、柔軟性及び吸湿性のある合成材を用いる。

５．構造及びサイズ

５．１　構  造

靴は、つま先にワイド強化樹脂製先しんを装着し、履き口部にクッションを取り付けた短靴タイプで、表底はクッション製に優れた発泡ポリウレタン（アウトソールとミッドソール）の２層底で、踏抜防止板を内装し、耐滑性、屈撓性、泥づまり防止を加味した意匠とする。（図－１，２）

５．２　サイズ

靴のサイズは、JIS S 5037：1998（靴のサイズ）に規定するＥＥＥを準用し、表－３のとおりとする。

表－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　単位　ｃｍ

| 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

６．完成品の性能

６．１　耐衝撃性及び耐圧迫性

靴の耐衝撃性及び耐圧迫性は、JIS T 8107：2020の5.3衝撃試験方法及び5.4圧迫試験方法によって試験したとき、表－４に適合すること。

６．２　表底のはく離抵抗

靴の表底のはく離抵抗は、JIS T 8107：2020の5.1甲被と表底とのはく離抵抗の測定方法によって試験したとき、表－４に適合すること。

６．３　耐踏抜き性

靴の耐踏抜き性は、JIS T 8107：2020の5.7耐踏抜き性の試験方法によって試験したとき、表－４に適合すること。

６．４　かかと部の衝撃エネルギー吸収性

靴のかかと部の衝撃エネルギー吸収性は、JIS T 8107：2020の5.10かかと部の衝撃エネルギー吸収性の試験方法によって試験したとき、表－４に適合すること。

６．５　耐滑性

靴の耐滑性能は、JIS T 8107：2020の5.14耐滑性の試験方法によって試験したとき、表４の規定に適合すること。

表－４

| 項 目 | 規 格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐衝撃性及び耐圧迫性 試験条件：Ｓ種 |  |  |  |  |
|  |  | サイズ（足長） | すき間（ｍｍ） |  |
|  |  | ２３以下 | １２．５以上 |  |
|  |  | ２３．５～２４．５ | １３．０以上 |  |
|  |  | ２５～２５．５ | １３．５以上 |  |
|  |  | ２６～２７ | １４．０以上 |  |
|  |  | ２７．５～２８．５ | １４．５以上 |  |
|  |  | ２９以上 | １５．０以上 |  |
|  | ※すき間…中底と先しんのすき間 |  |  |  |

表－４（つづき）

| 項 目 | 規 格 |
| --- | --- |
| 表底のはく離抵抗 | ３００Ｎ以上 |
| 耐踏抜き性 | くぎが貫通したときの力が１１００Ｎ以上 |
| かかと部の 衝撃エネルギー吸収性 | 吸収エネルギーが２０Ｊ以上 |
| 耐滑性 | 動摩擦係数が０．３０以上 |

７．品質及び外観

靴は、仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、使用上有害な、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。

８．検　査

材料及び完成品についての検査は、合理的な方法で行い、試験はJIS T 8107：2020の規定により行う。

９．包　装

靴は、１足づつ個装箱に詰める。

１０．表　示

１０．１　製　品

靴には、社標、サイズ、IS認証機関名又はその略号、JIS規格による種類、JIS認証番号、製造業者名又はその略号、製造年月又はその略号等を表示する。を容易に消えない方法で表示する。

靴のベロ裏には、氏名記入欄を付ける。

１０．２　個装箱

靴の個装箱には、品名、サイズ、JISマーク、ＪＩＳ認証機関名又はその略号、JIS認証番号、JIS規格番号、JIS規格による種類、製造業者名又はその略号等を表示する。

１１．注意事項

○正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず個装箱に記載の「注意書き」をお読み下さい。

○革は乾燥すると硬くなりますので、適宜保革油を塗って下さい。

○濡れた革は熱に弱いため、高温になるものに近づけないで下さい。裸火あるいは直射日光で乾かすと革の繊維が収縮、変質してゴワゴワになり元の形に戻らなくなります。又、ひび割れや破れの原因になります。

表－５

単位　mm

| No. | 名 称 | 使 用 材 料 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 先 革 | 牛クロム型押し革 黒 | 厚さ1.7標準 |
| ２ | 腰 革 | 〃 〃 | 〃 |
| ３ | 市 革 | 〃 〃 | 〃 |
| ４ | ベロ革 | 牛ソフト革 〃 | 厚さ1.1標準、ロゴ銀箔押し |
| ５ | 先 裏 | 合成材 〃 | 厚さ0.8標準 |
| ６ | 腰 裏 | 〃 〃 | 〃 |
| ７ | ベロ裏 | 〃 〃 | 〃 |
| ８ | 履口クッション | ウレタンスポンジ | 厚さ7.0標準 |
| ９ | ベロ甲クッション | 〃 | 厚さ3.0標準 |
| １０ | かかと反射材 | 反射材 銀 | 芯入り |
| １１ | はとめ | 真鍮製 | #300丸 |
| １２ | 甲縫糸 | 合成繊維糸 グレー | #20番手相当 |
| １３ | 月形しん | 再生革 |  |
| １４ | 先しん | 強化樹脂製 |  |
| １５ | 中 底 | 合成材 |  |
| １６ | 踏抜防止板 | ステンレスバネ鋼 | 厚さ0.4標準 |
| １７ | 表底（ミッド） | 発泡ポリウレタン ブラック | 表－２による |
| １８ | 表底（アウト） | 〃 ダークアース |  |
| １９ | 中 敷 | 合成材全敷 黒 |  |
| ２０ | 靴ひも | 合成繊維平ひも 黒／グレー | 長さ800標準 |

図－１　外観

図－２　底意匠

但し、図による各部の形状は多少の相違を認めるものとする。