作業ズボン（女）


仕様書総括表
１　物件名

　　作業ズボン（女）

２　生地

　　生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

　なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

	メーカー名
	ユニチカ
	クラレ
	帝人

	品名・品番等
	エステルツイル

５９１９
	ツイル

ＫＮ６４７０
	ツイル

Ｔ１５５０

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３０本（生機）
	１３０本（生機）
	１３１本（生機）

	
	緯
	５４本（生機）
	６０本（生機）
	６０本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５５
	
	

	重量　　（g／㎡）
	２０９
	２２１．９
	２０６．３

	引張強力

（㎏）
	経
	１６７
	１７０
	１７７

	
	緯
	６６
	７９．７
	７０．７

	引裂強力

（ｇ）
	経
	４０８９
	３５８３
	４４００

	
	緯
	２５１５
	２７５０
	３５００

	収縮率

（％）
	経
	１．８
	１．９
	１．５

	
	緯
	０．８
	０．３
	０．５

	引張伸度

（％）
	経
	
	
	２１．４

	
	緯
	
	
	１４．２

	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上


	メーカー名
	東洋紡
	日清紡

	品名・品番等
	Ｓ７８８８
	６０Ｔ３１９００

ツイル

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３１本（生機）
	１２７本（生機）

	
	緯
	６０本（生機）
	５２本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５０
	１５３×５５

	重量　　（g／㎡）
	
	

	引張強力

（㎏）
	経
	１１５
	１７４

	
	緯
	５０
	７２．８

	引裂強力

（ｇ）
	経
	３８００
	２７５０

	
	緯
	３２００
	１７４０

	収縮率

（％）
	経
	１．７
	０．９

	
	緯
	１．０
	０．３

	引張伸度

（％）
	経
	３２
	１９．８

	
	緯
	１９
	１６．９


	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上


３　縫製

　　別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

　　別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

　なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

　⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

　⑵　上衣類・ズボン類については，１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，

　　袋の表に号数を必ず明記すること。

　　　帽子類のうちサイズがある物品については，サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に

号数を必ず明記すること。

　別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

　以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

　⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品する

こととするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

　⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

　　必ず給与課と協議すること。

６　その他

　　以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

　　また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

　場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書
１　品名

　　作業ズボン（女）
２　型式

　　裾シングル，後ゴム入り

３　使用素材
	表地
	

	袋地
	１２０本細布以上

	腰裏
	表地と共生地

	シック
	１２０本細布以上

	縫糸
	ポリエステル５０番

	ボタン
	尿素，ベージュ，１５㎜

	ファスナー
	金属ファスナー２２㎝


４　縫製

	腰
	表
	ベルト巾４㎝，後部分ゴム入り，前部分左右各２本・後部分左右各１本のダーツをとる。

	
	裏
	腰裏巾４㎝以上

	
	ループ
	なし

	
	タック
	なし

	左脇開き
	ベルト下より２２㎝のファスナー止め，ベルト部分はアウトボタン止め，ファスナーは比翼式（比翼巾１．５㎝）

	天狗
	なし

	シック
	巾１．５㎝，長さ８㎝

	裾
	シングル，折り返し３㎝以上

	脇ポケット
	切ポケット，右１個（右脇線にそってベルト下より６㎝下りからつける。），口巾１４．５㎝・深さ下閂止めより１２㎝

	後ポケット
	なし

	縫い方
	脇
	オーバーロック

	
	内股
	オーバーロック

	
	尻
	オーバーロック

	飾縫い
	なし

	縫い目数
	２．５㎝間に１０針以上

	片布
	右脇ポケット裏に縫いつけ

	号数表示
	右前ベルト下に縫い込み

	洗濯アイロン表示
	片布の下に縫いつけ


５　サイズ

（単位：㎝）

	
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８

	総丈
	９２
	９４
	９６
	９８
	１００
	１０２
	１０４
	１０６

	股下
	６４
	６６
	６８
	６８
	６９
	６９
	７１
	７１

	腰囲
	６０～

７０
	６４～

７４
	６８～

７８
	７２～

８２
	７６～

８６
	８０～

９０
	８６～

９６
	９２～

１０２

	渡り幅
	２８.５
	２９.５
	３０
	３１
	３２
	３３
	３４.５
	３５


· 上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

　　[image: image1.jpg]



　　[image: image2.jpg]



７　部分図

　　[image: image3.jpg]



８　その他

　　本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課提出の見本どおりとする。

