作業上衣（男）

仕様書総括表
１　被服名

　　作業上衣（男）

２　生地

　　生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

　なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

	メーカー名
	ユニチカ
	クラレ
	帝人

	品名・品番等
	エステルツイル

５９１９
	ツイル

ＫＮ６４７０
	ツイル

Ｔ１５５０

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３０本（生機）
	１３０本（生機）
	１３１本（生機）

	
	緯
	５４本（生機）
	６０本（生機）
	６０本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５５
	
	

	重量　　（g／㎡）
	２０９
	２２１．９
	２０６．３

	引張強力

（㎏）
	経
	１６７
	１７０
	１７７

	
	緯
	６６
	７９．７
	７０．７

	引裂強力

（ｇ）
	経
	４０８９
	３５８３
	４４００

	
	緯
	２５１５
	２７５０
	３５００

	収縮率

（％）
	経
	１．８
	１．９
	１．５

	
	緯
	０．８
	０．３
	０．５

	引張伸度

（％）
	経
	
	
	２１．４

	
	緯
	
	
	１４．２

	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上


	メーカー名
	東洋紡
	日清紡

	品名・品番等
	Ｓ７８８８
	６０Ｔ３１９００

ツイル

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３１本（生機）
	１２７本（生機）

	
	緯
	６０本（生機）
	５２本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５０
	１５３×５５

	重量　　（g／㎡）
	
	

	引張強力

（㎏）
	経
	１１５
	１７４

	
	緯
	５０
	７２．８

	引裂強力

（ｇ）
	経
	３８００
	２７５０

	
	緯
	３２００
	１７４０

	収縮率

（％）
	経
	１．７
	０．９

	
	緯
	１．０
	０．３

	引張伸度

（％）
	経
	３２
	１９．８

	
	緯
	１９
	１６．９

	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上


３　縫製

　　別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

　　別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

　なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

　⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

　⑵　上衣類・ズボン類については，１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，

　　袋の表に号数を必ず明記すること。

　　　帽子類のうちサイズがある物品については，サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に

号数を必ず明記すること。

　別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

　以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

　⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品する

こととするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

　⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

　　必ず給与課と協議すること。

６　その他

　　以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

　　また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

　場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書
１　品名

　　作業上衣（男）

２　型式

　　ジャンバー型，比翼式，長袖

３　使用素材

	表地
	仕様書総括表のとおり

	裏地
	仕様書総括表のとおり

	袋地
	仕様書総括表のとおり

	芯地
	不織布芯

	縫糸
	綿糸，同糸色　５０番

	ボタン
	尿素，ベージュ，大２０㎜，小１５㎜

	ファスナー
	Ｙ・Ｋ・Ｋ．金属ファスナー，１２㎝


４　縫製
	前身
	衿
	テーラー衿、不織布芯を入れる。

	
	胸ポケット
	左胸１個切ポケット，両玉縁，ファスナー止め，口巾１２㎝，深さ１５㎝とする。ポケット生地は表地を使用。

	
	腰ポケット
	左右各１個斜め切ポケット。片玉縁（巾１㎝）。口巾１４．５㎝・深さ高い部分で１８㎝・低い部分で１２㎝（標準寸法）。ポケット裏は表地と共生地を使用し，脇及び見返し裏に縫い込み。

	
	身返し
	見返し巾：上部第一ボタンで８㎝以上，下部袖で６㎝以上，ベルトではさむ。

	
	裾
	ベルト付き，巾５㎝，上部１条，下部１条の飾縫い６㎜をつける。

	
	身頃
	前面比翼式５個ボタン止め（袖ボタンは逆付け隠しボタン）。ボタン穴は機械穴

	後身
	背
	一枚背

	
	背裏
	表生地と共生地，背中央で巾１０㎝以上

	袖
	袖型
	１枚袖、長袖。

	
	袖口
	カフス式ボタン１個止め，カフス巾５．５㎝・カフス裂き９㎝・２本タックをとる。

	縫い方
	肩山
	片倒し１条ステッチ。

	
	アームホール
	２本ステッチ。

	
	脇
	２本ステッチ。

	
	裾
	本縫い。

	飾り縫い
	裾ベルト端より６㎜の飾縫い　衿：見返し端，カフス端は６㎜の飾縫い

	縫い目数
	地縫い，飾縫い共２．５㎝間に１０針以上。

	片布
	胸裏に縫いつける。

	えりつり
	共生地で衿は中央につける。

	号数表示
	衿つりの部分に縫い付ける。

	洗濯表示
	片布の下部に表示する。


５　サイズ

（単位：㎝）

	
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８

	着丈
	６２
	６２
	６４
	６４
	６６
	６６
	６８
	７０

	胸囲
	１０２
	１０５
	１０８
	１１１
	１１４
	１１７
	１２０
	１２３

	肩幅
	４２
	４２
	４４
	４４
	４６
	４８
	５０
	５２

	袖丈
	５２
	５４
	５６
	５６
	５８
	５８
	６０
	６０


· 上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

　　下図のとおり

７　その他

　　本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課の指示に従うこととする。
[image: image1.png]


[image: image2.png]




