作業ズボン（男）


仕様書総括表
１　物件名

　　作業ズボン（男）

２　生地

　　生地は次のいずれかとし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

　なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議すること。

　
	メーカー名
	ユニチカ
	クラレ
	帝人

	品名・品番等
	エステルツイル

５９１９
	ツイル

ＫＮ６４７０
	ツイル

Ｔ１５５０

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３０本（生機）
	１３０本（生機）
	１３１本（生機）

	
	緯
	５４本（生機）
	６０本（生機）
	６０本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５５
	
	

	重量　　（g／㎡）
	２０９
	２２１．９
	２０６．３

	引張強力

（㎏）
	経
	１６７
	１７０
	１７７

	
	緯
	６６
	７９．７
	７０．７

	引裂強力

（ｇ）
	経
	４０８９
	３５８３
	４４００

	
	緯
	２５１５
	２７５０
	３５００

	収縮率

（％）
	経
	１．８
	１．９
	１．５

	
	緯
	０．８
	０．３
	０．５

	引張伸度

（％）
	経
	
	
	２１．４

	
	緯
	
	
	１４．２

	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上


	メーカー名
	東洋紡
	日清紡

	品名・品番等
	Ｓ７８８８
	６０Ｔ３１９００

ツイル

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２

	密度

（吋間）
	経
	１３１本（生機）
	１２７本（生機）

	
	緯
	６０本（生機）
	５２本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	１１４×５０
	１５３×５５

	重量　　（g／㎡）
	
	

	引張強力

（㎏）
	経
	１１５
	１７４

	
	緯
	５０
	７２．８

	引裂強力

（ｇ）
	経
	３８００
	２７５０

	
	緯
	３２００
	１７４０

	収縮率

（％）
	経
	１．７
	０．９

	
	緯
	１．０
	０．３

	引張伸度

（％）
	経
	３２
	１９．８

	
	緯
	１９
	１６．９

	色相
	指定色（ベージュ）
	指定色（ベージュ）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上


３　縫製

　　別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。

４　サイズ

　　別添仕様書に基づき，号数表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

　なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

　⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

　⑵　上衣類・ズボン類については，１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，

　　袋の表に号数を必ず明記すること。

　　　帽子類のうちサイズがある物品については，サイズごとにまとめて袋に入れ，袋の表に

号数を必ず明記すること。
　別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

　以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

　⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品する

こととするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

　⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

　　必ず給与課と協議すること。

６　その他

　　以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

　　また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

　場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書
１　品名

　　作業ズボン（男）
２　型式

　　裾シングル，前ファスナー

３　使用素材
	表地
	仕様書総括表のとおり

	袋地
	１２０本細布以上

	腰裏
	表地と共生地

	シック
	１２０本細布以上

	縫糸
	綿糸，同糸色　５０番

	ボタン
	尿素，ベージュ，１５㎜

	ファスナー
	金属ファスナー


４　縫製

	表
	４㎝下りのところにステッチをかける

	裏
	巾４㎝以上

	ループ
	７本，巾８㎜～１㎝，長さ５㎝

ループ上下ともカンヌキ止め　ループ付けは１㎝下り

	タック
	ワンタック，インタック

	前立
	比翼仕立，ファスナー止め（逆付け）　裏は共生地を使用

裁ち目の始末はオーバーロック仕上げ

	天狗
	ファスナー止め，上部１個ボタン穴をつける　裏は共生地を使用

	シック
	巾２．５㎝，長さ１０㎝

	裾
	シングル，折り返し３㎝以上

	脇ポケット
	斜め曲線ポケット，左右各１個，口巾１５㎝
深さ下カンヌキ止めより１３㎝

	後ポケット
	切ポケット，片玉縁（玉縁巾１㎝），左右各１個，左のみ打抜きボタン止め，口巾１４㎝・深さ１８㎝（標準寸法）

	縫い方
	脇
	２本針

	
	内股
	２本針

	飾縫い
	なし

	縫い目数
	２．５㎝間に１０針以上

	片布
	左ポケット袋布に縫いつけ

	号数表示
	右脇ポケット上部に縫い込み

	洗濯アイロン表示
	片布の下に縫いつけ


５　サイズ

（単位：㎝）

	
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８

	総丈
	９３
	９５
	９７
	１００
	１０４
	１０２
	１０５
	１０８

	股下
	６６
	６８
	７０
	７２
	７４
	７０
	７０
	７２

	腰囲
	７６
	７８
	８０
	８３
	８６
	９０
	９７
	１０４

	渡巾
	３０
	３１
	３２
	３２
	３３
	３４
	３５
	３６

	裾巾
	２１
	２１
	２２
	２２
	２２
	２２
	２３
	２３


· 上記以外のサイズは別寸とする。

６　全体図

　　下図のとおり
７　その他

　　本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課の指示に従うこと。
[image: image1.png](1EEXR > - oA (FEEXRY - 8)





