仕様書総括表
１　物件名

　　白ズボン（男）

２　生地

　　生地は次のいずれかとすること。

　なお，色相については，給与課の指示に従い，染色終了後，縫製前に行財政局人事部給与課（以下「給与課」という。）と協議すること。

	メーカー名
	クラレ
	帝人
	東レ

	品名・品番等
	ツイル

６２００

１／２綾織
	ツイル

Ｔ６１０１
	ツイル

９９１１

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	３４／２
	３４／２
	３４／２

	
	緯
	３４／２
	３４／２
	３４／２

	密度

（吋間）
	経
	１１２．５本（生機）
	１１０本（生機）
	１１０本（生機）

	
	緯
	５３．５本（生機）
	５４本（生機）
	５４本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	
	
	

	重量　　（g／㎡）
	
	２４７．２
	

	引張強力

（㎏）
	経
	２００．５
	１１３
	１９６

	
	緯
	９０．７
	５４
	８４．５

	引裂強力

（ｇ）
	経
	５８６７
	７０７０
	６０７０

	
	緯
	５０００
	６１００
	５０７０

	収縮率

（％）
	経
	１．４
	１．８
	１．３

	
	緯
	－０．２
	０．３
	０．８

	引張伸度

（％）
	経
	２６．８
	２３．０
	２５．６

	
	緯
	２２．５
	１７．２
	１５．８

	色相
	指定色（晒）
	指定色（晒）
	指定色（晒）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上


	メーカー名
	大和紡

	品名・品番等
	Ｔ３８０００晒

	混紡率

（％）
	ポリエステル　　６５

綿　　　　　　　３５

	糸番手
	経
	３３／２

	
	緯
	３４／２

	密度

（吋間）
	経
	１１２本（生機）

	
	緯
	５２本（生機）

	巾×長さ（㎝×ｍ）
	

	重量　　（g／㎡）
	

	引張強力

（㎏）
	経
	１９２

	
	緯
	８３．８

	引裂強力

（ｇ）
	経
	４３３０

	
	緯
	３２００

	収縮率

（％）
	経
	１．６

	
	緯
	０．２

	引張伸度

（％）
	経
	

	
	緯
	

	色相
	指定色（晒）

	堅牢度
	耐光
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上

	
	汚染
	４級以上


３　縫製

　　別添仕様書に基づき，縫製を行うこと。

４　サイズ

　　別添仕様書に基づき，サイズ表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）

については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

　なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

　⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

　⑵　１枚の物品を１枚の袋に入れ，号数が判別できるように，袋の表にサイズを必ず明記すること。

　　　別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

　以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。

　⑶　各物品とも給与課指示どおり局室区支所別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，局等名，物品名及びサイズ別数量を明記すること。

　⑷　別寸者については，上記の指示にかかわらず，各所属納品とする場合もあるので，事前に

　　必ず給与課と協議すること。

６　その他

　　以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

　　また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた

　場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書
１　品名

　　白ズボン（男）
２　型式

　　裾シングル，前ファスナー

３　使用素材
	表地
	仕様書総括表のとおり


４　縫製　　　　　　　　　　　　　
	前立
	上部Ｄカン止め，ファスナー止め

	すそ
	シングル

	脇ポケット
	左右各１個斜め切りポケット

	後ポケット
	右１個


５　サイズ

下記サイズとほぼ同一であること（単位：㎝）

	
	Ｓ
	Ｍ
	Ｌ
	ＬＬ
	３Ｌ
	４Ｌ
	５Ｌ

	総丈
	１０４
	１０５
	１０５
	１０４
	１０４
	１０５
	１０６

	股下
	７９
	７９
	７９
	７７
	７７
	７７
	７７

	ウェスト
	７６
	８２
	８５
	９１
	９５
	１００
	１０５

	ヒップ
	１０３
	１０８
	１１２
	１１８
	１２１
	１２６
	１３０


· 上記以外のサイズは別寸とする。

６　その他

　　本仕様書に定めのない事項については，行財政局人事部給与課と協議すること。

