仕 様 書 総 括 表
１　品名

　　白衣Ａ（男），白衣Ａ（女）
２　生地
　　生地は次のいずれか又は同等品以上とし，生地見本，品質証明書及び出荷引受書を提出すること。ただし，同等品申請時に品質証明書を提出している場合は，品質証明書については再提出不要とする。
なお，色相については，行財政局人事部給与課（以下「給与課」という。）の指示に従い，染色終了後，縫製前に給与課と協議をすること。

	メーカー名
	ユニチカ
	ダイワボウ
	クラレ
	シキボウ

	品名・品番等
	タッサーポプリン

３４０００
	Ｔ２５０００晒

シルケット

サンフォライズ

ＳＲ加工
	ＫＴＭ６３４５

タッサー
	Ｔ／Ｃ　４５／２

　タッサー

	混紡率（％）
	ポリエステル６５

綿　　　　　３５
	ポリエステル６５

綿　　　　　３５
	ポリエステル６５

綿　　　　　３５
	ポリエステル６５

綿　　　　　３５

	糸番手
	経
	４５／２
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	
	緯
	４５／２
	４５／２
	４５／２
	４５／２

	密度（吋間）
	経
	１００本（生機）
	１００本（生機）
	１００本（生機）
	１００本（生機）

	
	緯
	５６本（生機）
	５６本（生機）
	５５本（生機）
	５５本（生機）

	巾×長さ（㎝×m）
	１１４×５０
	１１４×１１０
	
	１５０×５０

	重量（ｇ/㎡）
	１７４
	１７３
	１７２．６
	１７０

	引張強力（㎏）
	経
	１３８
	１２５
	１３２
	８５

	
	緯
	６９
	６０
	６６．７
	５０

	引裂強力（ｇ）
	経
	４２３７
	３０００
	３４８３
	２９００

	
	緯
	２９８７
	２３００
	３０００
	２０００

	収縮率（%）
	経
	１．９
	１．５％以内
	２．１
	２．０以内

	
	緯
	０．６
	１．５％以内
	０．４
	２．０以内

	引張伸度（%）
	経
	２１
	２１．５
	２２
	２１

	
	緯
	１６
	１６
	１７
	１７

	色相
	指定色（晒）
	指定色（晒）
	指定色（晒）
	指定色（晒）

	堅牢度
	耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上
	４級以上


　※　生地は同等品以上を認める。同等品の場合は，見本品及び品質証明書を同等品報告書に添付すること。
３　縫製

別添仕様書に基づき，見本を参考のうえ，縫製を行うこと。
４　サイズ

別添仕様書に基づき，サイズ表どおり縫製を行うこと。ただし，一部適合しない者（別寸者）については，採寸のうえ，縫製を行うこと。

なお，採寸は，該当職員の勤務する各所属において，庶務担当者と連絡のうえ，職員の希望日時に行うこととし，納品後に手直し等が生じた場合は，速やかに責任を持って対処すること。
５　納品

⑴　納品は，必ず全数を給与課指定の日時に，希望する場所において行うこと。

⑵　１枚の物品を１枚の袋に入れ，サイズが判断できるように，必ず袋の表に号数を明記すること。

別寸者の物品については，所属及び氏名を必ず明記すること。

以上の方法によらない場合は，給与課の指示に従うこと。
⑶　各物品とも給与課指示どおり所属別に仕分けのうえ，箱に入れ納品することとするが，箱の表には，所属名，物品名，サイズ別数量を明記すること

６　その他

以上の指示は厳守することとし，指示に従わない場合は，再度納品を行うこととする。

また，この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合，その他不明な点が生じた場合等は，給与課の指示に従うこと。

仕様書（白衣Ａ（男））
１　品名
　　白衣A（男）
２　型式

　　診察衣型，テーラー衿，比翼式，長袖
３　使用材料

　　仕様書総括表のとおり
４　縫製

　　次表に定めのない部分については，見本と同等であること。

	衿
	テーラー衿　ステッチ入り

	胸ポケット
	左１個張り付けポケット

	脇ポケット
	左右各１個水平切りポケット

	前身頃
	比翼式，ボタン３個止め
第一釦横にひっぱり止めを付ける。（釦・ループ止め）

	背
	背割れ，センターベンツ

	袖型
	長袖　２枚袖

	袖口
	紐でしばれる様にする。


５　サイズ

　　下記とほぼ同一であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：cm）
	
	Ｓ
	М
	Ｌ
	ＬＬ
	３Ｌ

	着丈
	１００
	１０５
	１１０
	１１５
	１２０

	胸囲
	１０２
	１０７
	１１２
	１１７
	１２２

	肩巾
	４２
	４４
	４６
	４８
	５０

	袖丈
	５３
	５５
	５７
	５９
	６１


仕様書（白衣Ａ（女））
１　品名

　　白衣A（女）

２　型式

　　診察衣型，テーラー衿，比翼式，長袖

３　使用材料

　　仕様書総括表のとおり
４　縫製

　　次表に定めのない部分については，見本と同等であること。

	衿
	テーラー衿　ステッチ入り

	胸ポケット
	左１個張り付けポケット

	脇ポケット
	左右各１個水平切りポケット

	前身頃
	比翼式，ボタン３個止め

第一釦横にひっぱり止めを付ける。（釦・ループ止め）

	背
	背割れ，ベンツなし

	袖型
	長袖　１枚袖

	袖口
	紐でしばれる様にする。


５　サイズ表
　　下表とほぼ同一であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：cm）
	
	Ｓ
	М
	Ｌ
	ＬＬ
	３Ｌ

	着丈
	９５
	１００
	１０５
	１１０
	１１５

	胸囲
	９５
	１００
	１０５
	１１０
	１１５

	肩巾
	３８
	４０
	４１
	４２
	４３

	袖丈
	５０
	５２
	５４
	５６
	５８


　　※　上記以外のサイズは別寸とする。
