仕様書（手袋Ｂ（ビニール））
１　被服名
　手袋Ｂ（ビニール）

２　規格

　⑴　編繊原材料　１０Ｇ編手，ポリエステル／♯２１，糸５本編

⑵　材質　天然ゴム，ポリエステル

⑶　形状　左右別々背抜き手袋

⑷　カフ形状　編手カフ

⑸　カラー　グリーン／コーティング，イエロー／編手

⑹　表面処理　掌甲部シワ滑り止め加工，表面潤滑剤処理

⑺　サイズ　Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ

３　製品仕様

	サイズ
	Ｓ
	Ｍ
	Ｌ
	ＬＬ

	重量（ｇ）
	73±8
	83±9
	87±10
	93±12

	全長
	230±20
	235±20
	245±20
	250±20

	掌周
	182±10
	199±15
	204±15
	215±15

	中指長
	72±5
	76±5
	82±5
	84±5


　
４　包装形態

　　一双ポリ袋入り，手袋甲部に手袋サイズを表示

５　工場

　　ISO 9001認証を受けていること

６　その他

　⑴　形状，肉厚ともに均整で，各貼り合わせ部分の密着が良好であり，ゴム離れ，布離れなどがなく，傷，気泡，汚れその他使用上の有害な欠点がないこと

⑵　納品日時及び納品場所については，行財政局人事部給与課と打ち合わせするものとする。
⑶　本仕様書に記載されていない事項，不明な点については，担当者の指示，承認によるものとする。

〈参考〉　㈱東和コーポレーション №307 ジョイハンド背抜き その他同等品以上

