仕様書総括表

１　物件名
作業帽（建）
２　生地

　　生地は次のいずれかとし、生地見本、品質証明書及び出荷引受書を提出すること。

　　なお、色相については、給与課の指示に従い、染色終了後、縫製前に給与課と協議すること。

	メーカー名
	TOYOBO
	ユニチカ
	帝人

	品名・品番等
	ツイル

EK84468


	ユニエコロ

制電ツイル
E55099
	エコ双糸ツイル
T8251

	混紡率（％）
	ポリエステル　６５

　　綿　　　　　 ３５
	ポリエステル　６５

綿　　　　　 ３５
	ポリエステル　６５

綿　　　　　 ３５

	糸番手
	経
	３４／２
	３４／２
	３３／２

	
	緯
	３４／２
	３４／２
	３３／２

	密　度

　（吋間）
	経
	１１０本
	１１４本
	１１６本（生機）

	
	緯
	５６本
	５６本
	５７本（生機）

	巾X長さ

　（cm x m）
	１５０X５０
	１５３X５０
	

	重量

　（g x ㎡）
	
	
	２６３
	２７０

	引張強力

　（kg）
	経
	１３５
	３０
	１２５

	
	緯
	６０
	３０
	５５

	引裂強力

　（g）
	経
	４５００
	１５００
	４８００

	
	緯
	３５００
	１５００
	３９００

	収縮率

　（％）
	経
	２．０以内
	３．０以内
	１．３以内

	
	緯
	２．０以内
	３．０以内
	０．７以内

	引張伸度

　（％）
	経
	２７．０以内
	
	２４．０

	
	緯
	１９．０以内
	
	１４．０

	色相
	
	指定色
	指定色
	指定色

	堅牢度
	  耐光
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	４級以上

	エコマーク
	（公財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること

（エコマーク商品類型No.103：再生PET樹脂を使用した衣服）


	メーカー名
	クラボウ
	カネボウ
	

	品名・品番等
	制電ツイル

AFT8531
	制電ツイル

5524
	

	混紡率（％）
	ポリエステル　６５

　　綿　　　　　 ３５
	ポリエステル　６５

綿　　　　　 ３５
	

	糸番手
	経
	３４／２
	３０／２
	

	
	緯
	３４／２
	３０／２
	

	密　度

　（吋間）
	経
	１１２本
	１００本
	

	
	緯
	５４本
	５０本
	

	巾X長さ

　（cm x m）
	１５０X５０
	１５０X５０
	

	重量

　（g x ㎡）
	
	２７０
	２４０
	

	引張強力

　（kg）
	経
	１２０
	１００
	

	
	緯
	６０
	５１
	

	引裂強力

　（g）
	経
	３５００
	６０００
	

	
	緯
	２６００
	３３００
	

	収縮率

　（％）
	経
	３．０以内
	３．０以内
	

	
	緯
	３．０以内
	３．０以内
	

	引張伸度

　（％）
	経
	１３．０以内
	１０．０以内
	

	
	緯
	８．０以内
	１５．０以内
	

	色相
	
	指定色
	指定色
	

	堅牢度
	  耐光
	４級以上
	４級以上
	

	
	洗濯
	４級以上
	４級以上
	

	
	摩擦
	４級以上
	４級以上
	

	
	汚染
	４級以上
	４級以上
	

	エコマーク
	（公財）日本環境協会認定のエコマーク商品であること

（エコマーク商品類型No.103：再生PET樹脂を使用した衣服）


３　縫製

　　別紙仕様書に基づき、見本を参考のうえ、縫製を行うこと。

４　サイズ

　　別添仕様書に基づき、号数表どおり縫製を行うこと。ただし、一部適合しない者については（別寸者）、　　
　　採寸のうえ、縫製を行うこと。

　　なお、採寸は、該当職員の勤務する各所属において、庶務担当者と連絡のうえ、職員の希望日時に
　　行うこととし、納品後に手直し等が生じた場合は、速やかに責任をもって対処すること。

５　納品

　（１）　納品は、必ず全数を給与課指定の日時に、希望する場所において行うこと。

（２）　上衣類・ズボン類については、１枚の物品を１枚の袋に入れ、号数が判別できるように、袋の表に号数表示を必ず明記すること。帽子類のうちサイズがある物品については、サイズごとにまとめて袋に入れ、袋の表に号数表示を必ず明記すること。別寸者の物品については、所属及び氏名を必ず明記すること。
　以上の方法によらない場合は、給与課の指示に従うこと。

（３）　各物品とも給与課指示どおり局室別に仕分けのうえ、箱に入れ納品することとするが、　箱の表には、局名、物品名、サイズ別数量を明記すること

（４）　別寸者については、上記の指示にかかわらず、各所属納品とする場合もあるので、事前に必ず給与課と協議すること。

６　その他

　　以上の指示は厳守することとし、指示に従わない場合は、再度納品を行うこととする。また、この総括表又は別添仕様書に定めのない事項が生じた場合は、その他不明な点が生じた場合は、給与課の指示に従うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業帽（建）—１

　　　　　

仕　様　書

１　品　　名
作業帽（建）

２　型　　式
大黒帽型、深手

３　使用生地
仕様書総括表のとおり　　

４　全体図
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５　サイズ　
	Ｍ
	Ｌ

	５４cm〜５９cm
	５８cm〜６３cm


※　特別な場合上記以外のサイズ

６　その他

　　本仕様書に定めのない事項については給与課の指示に従うこと。
